一、工程概况

本工程位于余城东新区北面，东至50米宽的城东路，北至50米宽的金型路，南至24米宽的路，西至经二路（24米宽）。工程总用地面积约为215441m2，总占地面积约为28942.28 m2，总建筑面积约为148100.66 m2（其中地上约124638.63 m2，地下约23462.03 m2），建筑密度为13.4%，绿化面积约为114442.9 m2，绿化率53.1%，总机动车停车数量为886辆（其中地上为425辆，地下为461辆），总非机动车停车数量为403辆。本工程高程采用吴淞高程系统，其中建筑室地坪±0.000相当于吴淞高程6.750米，室外地坪相对标高为-0.450米。

门急诊医技楼

门急诊医技楼位于基地东南部，该建筑为多层建筑，地上4层，地下1层，柱网尺寸以8M×8M为主，建筑面积约为74135 m2，其中地下室面积约为15998 m2。底层东南部1-3层为急诊急救中心，4层为信息中心；东北部1-3层为门诊部；西部1-4层与东北部4层为医技部。该建筑总建筑高度为18.55 M，底层高6米，2-4层为4米，手术室高4.5米，地下一层层高为4.2米。

感染病房楼

感染病房楼位于基地西南侧，80床位，该建筑为三层建筑，建筑面积约为5399 m2，底层解决肠道、肝炎与呼吸道疾病患者的门急诊需求，三种病人分设三个出入口，2-3层为各拥有40床位的肝炎、呼吸道感染疾病的住院病区。感染病房楼底层层高4.5米，2-3层层高4米，建筑高度为17.30米。

发热门诊楼

发热门诊楼有单独临时出路口，为单层建筑，建筑高度为7.90米，层高4.50米，建筑面积约为1182 m2，其部设开放的门诊与短暂停留观察用房，按SARS设计要求确定四周距离，分别为20米以上，其部设计亦按SARS设计要求布置。

二、屋面防水概况

本工程门急诊医技楼屋面分为上人屋面、不上人屋面和覆土植被屋面，发热门诊楼屋面分为不上人屋面和坡屋面，感染病房楼屋面分为上人屋面和不上人屋面，各种屋面做法分别为：

上人平屋面做法（自上而下）：

1、5厚地缸砖面层

2、20厚1：3水泥砂浆结合层

3、40厚C20细石砼配ф4b＠150双向，随捣随抹平

4、油毡一层

5、25厚聚苯乙烯挤塑保温板

6、SBS防水卷材一道

7、20厚1：3水泥砂浆找平

8、1：8水泥膨胀珍珠岩找坡，最薄处30厚

9、现浇钢筋防水砼屋面板（表面DPS防水渗透液一度）

非上人平屋面做法（自上而下）：

1、40厚C20细石砼配ф4b＠150双向，随捣随抹平

2、油毡一层

3、25厚聚苯乙烯挤塑保温板

4、SBS防水卷材一道

5、20厚1：3水泥砂浆找平

6、1：8水泥膨胀珍珠岩找坡，最薄处30厚

7、现浇钢筋防水砼屋面板（表面DPS防水渗透液一度）

覆土植被屋面做法（自上而下）：

1、选植浅根、耐旱、耐热、耐寒、耐贫瘠型地被草

2、200厚耕作土掺300%-500%膨胀珍珠岩

3、玻璃纤维布一层

4、100厚粒

5、200厚水泥砂浆（掺微膨胀剂，置钢丝网片一层，分隔逢间距6m，缝宽20mm，嵌填密封材料）

6、热熔橡胶复合材料防水卷材（厚度>3mm）

7、沥青冷底子油

8、15厚1：2.5水泥砂浆

9、40厚C20细石砼配ф4b＠150双向，随捣随抹平

10、油毡一层

11、25厚聚苯乙烯挤塑保温板

12、5厚高分子卷材一道

13、20厚1：3水泥砂浆找平

14、1：6水泥焦渣找坡，最薄处30厚

15、现浇钢筋防水砼屋面板

坡屋面做法（自上而下）：

1、英红瓦

2、25×25挂瓦条（做防腐处理）

3、顺水条36×8600

4、SBS防水卷材一道

5、25厚聚苯乙烯挤塑保温板

6、20厚1：2.5水泥砂浆找平

7、现浇钢筋防水砼屋面板（表面DPS防水渗透液一度）

三、编制依据

1、余市人民医院迁建工程门急诊医技楼、感染病房楼、发热门诊楼施工图；

2、《屋面工程技术规（GB50345—2004）》；

3、《屋面工程质量验收规（GB50207-2002）》；

4、《建筑施工手册（缩印本）》第二版；

5、《现行建筑施工规大全（修订缩印本）》；

6、集团公司《市建设集团股份企业标准施工工艺标准（第一版）》；

7、余市人民医院迁建工程施工组织设计。

四、材料要求

1、原材料配套资料要求：出厂合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告。

2、本工程防水卷材采用的高聚物改性沥青防水卷材，其质量需符合《弹性体改性沥青防水卷材（GB18242-2000）》中规定要求。

3、本工程采用油毡质量需符合《石油沥青纸胎油毡、油纸（GB326-89）》中规定要求。

4、本工程隔热层采用的聚苯乙烯挤塑保温板质量需符合《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（GB/T10801.2-2002）》中规定要求。

5、本工程保温找破层采用的膨胀珍珠岩质量需符合《膨胀珍珠岩绝热制品（GB/T10303-2001）》中规定要求，粒径应大于0.15mm，堆积密度≥120kg/m3，导热系数0.07＜W/m·k。

6、本工程嵌缝材料采用的为改性石油沥青密封材料，其质量需符合《建筑防水沥青嵌缝油膏（JC/T207-1996）》中规定要求。

7、本工程采用的英红瓦质量需符合《烧结瓦（JC709-1998）》中规定要求。

8、本工程采用的刚性防水层质量需符合《地下工程防水技术规（GB50108-2001）》中规定要求。

9、本工程采用的防水涂料质量需符合《溶剂型橡胶沥青防水涂料（JC/T852-1999）》中规定要求。

五、操作工艺

5.1水泥砂浆找平层施工

5.1.1质量标准

1、找平层所用的原材料质量与配合比，必须符合设计要求；

2、屋面（含天沟、檐沟）找平层排水坡度，必须符合设计要求。

3、找平层与突出屋面结构的交接处和转角处；均应做成圆弧形，且整齐平顺；

4、水泥砂浆找平层应平整、压光，无酥松、起砂、起皮现象；

5、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求；

6、找平层表面平整面的允许偏差为5㎜。

5.1.2 工艺流程:

基层处理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→施工找平层（水泥砂浆与沥青砂找平层）→养护→验收

5.1.3 水泥砂浆找平层施工步骤

1、清理基层表面，修补并洒水湿润；

2、管根封堵，大面积做找平层前，应先将出屋面的管根，变形缝根部处理好；

3、根据设计要求的标高、坡度、找好规矩并弹线；

4、找平层按纵横缝最大间距不大于6m设置分格缝，缝宽为20mm，用小木条嵌缝，分格缝应留设在板端缝处；

5、找平层应二次收光，待砂浆稍收水后对表面进行铁板压光，终凝前轻轻嵌缝条子，完工后表面少踩踏；

6、找平层抹平，压实以后，24h可洒水养护，一般养护期为7天，经干燥后铺设防水层；

7、找平层硬化后，应与时用油膏沥青砂浆等密封材料嵌缝；

8、水落口周围直径500mm围，找平层应做成略低的凹坑，坡度不应小于5%；

9、水落口杯与基层接角处应留宽20mm，深20mm凹槽，嵌填密封材料；

10、找平层与突出屋面结构交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，高聚物改性沥青防水卷材圆弧半径应不小于50mm，合成高分子防水卷材圆弧半径应不小于20mm，且整齐平顺。

5.1.4 应注意的质量问题

1、找平层起砂：水泥砂浆找平层施工后养护不好，使找平层早期脱水；砂浆拌合加水过多，影响成品强度；抹压时机不对，过晚破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。

2、找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均匀、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料、保温层平整度应严格控制，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养护，防止表面开裂。

3、倒泛水：保温层施工时须保证找坡泛水，抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求，铺抹找平层应掌握坡向与厚度。

5.2 保温层施工

5.2.1 质量标准

1、保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以与板材的强度、吸水率，必须符合设计要求；

2、保温层的含水率必须符合设计要求。

3、保温层铺设应紧贴（靠）基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确；

4、保温层厚度的允许偏差为±5%，且不得大于4mm。

5.2.2 工艺流程:

基层清理→弹线找坡→管根固定→隔汽层施工→保温层铺设→抹找平层

5.2.3 聚苯乙烯挤塑保温板施工步骤

1、基层清理：预制或现浇混凝土结构层表面，应将杂物、灰尘清理干净。

2、弹线找坡：按设计坡度与流水方向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度围。

3、管根固定：穿结构的管根在保温层施工前，应用细石混凝土塞堵密实。

4、隔汽层施工：2～4道工序完成后，设计有隔汽层要求的屋面，应按设计做隔汽层，涂刷均匀无漏刷。

5、保温层铺设：

松散保温层铺设：

①.松散保温层：松散材料保温层应干燥，含水率不得超过设计规定，否则应采取干燥措施或排汽措施；松散材料保温层应分层铺设，适当压实，压实程度与厚度应根据试验确定；每层虚铺厚度不宜大于150mm，压实后不得在保温层上行车或堆放重物。

②.松散膨胀珍珠岩保温层：珍珠岩的含水率不应大于8%。

③.保温层施工完成后，应与时进行找平层和防水层的施工；雨季施工时，保温层应采取遮盖措施。

板块状保温层铺设：

①.干铺板块状保温层：直接铺设在结构层或隔汽层上，分层铺设时上下两层板块缝应错开，表面两块相邻的板边厚度应一致；板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。一般在块状保温层上用松散材料湿作找坡。

②.粘结铺设板块状保温层：板块状保温材料应铺砌贴严、粘牢，分层铺设的接缝应错开，用胶粘剂平粘在屋面基层上，胶粘剂视保温材料的材性选用热沥清、冷沥清、有机材料或水泥砂浆。

5.2.4 保温层施工注意点

1、保温层施工应选择好的天气进行施工，并尽量保证基层平整、干净、干燥；

2、保温板不应破碎，缺棱掉角，铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的，应锯平拼接使用；

3、保温材料应紧靠在找平层上，并应铺平垫稳，注意错缝拼排；

4、天沟板下保温层倒挂，应严格按照图纸与材料安装说明书进行施工。

5.2.5 应注意的质量问题

1、保温层功能不良：保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因；施工选用的材料应达到技术标准，控制密度、保证保温的功能效果。

2、铺设厚度不均匀：铺设时不认真操作。铺设时应拉线找坡，铺顺平整，操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。

3、保温层边角处质量问题：边线不直，边槎不齐整，影响找坡、找平和排水。

4、板块保温材料铺贴不实：影响保温、防水效果，造成找平层裂缝。应严格达到规和验评标准的质量标准，严格验收管理。

5.3 SBS防水卷材施工

5.3.1 质量标准

1、卷材防水层所用卷材与其配套材料，必须符合设计要求；

2、卷材防水层不应有渗透或积水现象；

3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造，必须符合设计要求。

4、卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折，翘边和鼓泡等缺陷；

5、防水层的收头应与基层粘结牢并固定牢固，缝口封严，不得翘边；

6、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层，刚性保护层得分格缝留置应符合设计要求；

7、排汽屋面得排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置正确，封闭严密；

8、卷材得铺贴方向应正确，卷材搭接宽度得允许偏差为10㎜。

5.3.2 卷材施工工艺流程

5.3.3 SBS卷材施工步骤

1、SBS铺贴前基层必须干净、干燥，干燥程度的简易检验方法：将1㎡卷材平坦在找平层上面，静置3小时后掀开检查，找平层覆盖部份与卷材上未见水印即可铺贴；

2、SBS卷材平行与屋脊方向铺帖；

3、上下层与相邻两幅卷材的搭接缝应错开，短边搭接80，长边搭接80；

4、铺贴卷材应平整顺直，卷材下面空气应排尽不得空鼓，不得扭曲，皱折；

5、接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于10㎜；

6、天沟、檐沟（口），泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽并固定用密封材料嵌填封严；

7、卷材防水层应注意成品保护。

5.4 配筋细石砼防水层施工

5.4.1 质量标准

1、细石砼的原材料与配合比必须符合设计要求；

2、细石砼防水层不得有渗漏或积水现象；

3、细石砼防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。

4、细石砼防水层应表面平整，压实抹光，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷；

5、细石砼防水层的厚度和钢筋位置应符合设计要求；

6、细石砼分格缝的位置和间距应符合设计要求；

7、细石砼防水层表面平整度的允许偏差为5mm。

5.4.2 配筋细石砼防水层施工步骤

1、按设计配合比拌和好细石砼，先近后远，先高后低的原则逐格进行施工；

2、细石砼防水层分格缝，应设在屋面板的支承端，屋面转折处，防水层与突出屋面结构的交接处，其纵横间距不宜大于6m，分格缝应嵌填密封材料；

3、按分格板高度，摊开刮平，用平板震荡器十字交叉来回震实，直至砼表面泛浆后再用木抹子将表面抹平压实，待砼初凝以前，再进行第二次压浆抹光；

4、屋面泛水应严格按设计节点大样要求施工；

5、铺设、振动、震压砼时必须严格保证钢筋间距与位置准确；

6、混凝土初凝后，与时取出分格缝隔板，用铁抹子二次抹光，并与时修补分格缝缺损部分，做到平直整齐，待砼终凝后进行第三次压光；

7、混凝土终凝后，必须立即进行养护。

5.5 覆土植被屋面施工

1、覆土植被屋面四周应设挡墙，挡墙下部应设泄水孔，孔侧放置疏水粗细骨料，泄水孔的留设必须符合设计要求，并不得堵塞；

2、覆土植被屋面防水层的施工必须符合设计要求，不得有渗漏现象；

3、种植覆盖层的施工应避免损坏防水层；覆盖材料的厚度、质（重）量应符合设计要求。

5.6 屋面瓦铺盖

1、施工准备

①.材料要求

a、瓦片、瓦垌应具有一定强度、无砂眼、无暗裂、无翘曲、无崩缺等。

b、石灰应用生石灰。

c、砂用中砂。

d、草筋采用稻草轧切成40～70mm。

②.作业条件

屋盖的檩条、桷条（支承瓦片的木板条）、封檐板安装已完成，质量符合要求。桷条已按瓦片宽度定位安装。

2、施工操作工艺

①.盖瓦形式

盖瓦形式分双筒双层、单筒双层和阴阳瓦。还有拨脚瓦和辘垌瓦之分。盖瓦密度有盖七留三、盖六留四、盖五留五等。底层衬瓦有平接的，也有盖二留八的，具体按设计要求施工。

②.草筋石灰砂浆拌制

a.石灰浸制：草筋石灰在工地石灰池浸制。具体做法是：在池底先铺一层生石灰，厚100mm，再铺一层稻草（已切成40～70mm长），厚度约40mm，以此顺序，铺三至四层，顶层是生石灰。铺好后，放水入池，将石灰、稻草浸七天，使稻草、生石灰沤烂。

b.将浸制过的稻草、石灰取出，将稻草石灰和砂以1：2～1：2.5的比例（体积比），拌制草筋石灰砂浆，拌和均匀后，用抹子（灰匙）检查，拨灰时，以铁抹子不粘石灰为宜。

③.分拣瓦片

将质量不合格的瓦片挑出。

④.铺瓦片

瓦片排在桷条上要两边等宽，不得一边多一边少，或一块偏左、一块偏右，相邻两坑瓦片之间的间距（鼠路）不得超过1cm。不得减少坑数或把瓦排疏。如遇瓦坑上下宽窄尺寸不同时，应用铁钳将瓦片钳成需要的形状。檐口与屋脊处的鱼鳞瓦片应盖双层，檐口挑出封檐板,60～100mm；出墙头挑出100mm；挑出的瓦片要排列平齐。檐口瓦底的空隙用灰砂浆堵塞密实。

⑤.铺瓦垌

以随铺瓦片随铺瓦垌顺序施工。铺瓦垌前，在两行瓦片之间的缝隙上先放上一条红泥浆带或草筋石灰浆带（视设计要求定）然后把瓦垌盖在这条砂浆带上。

a.辘垌瓦。垌藏灰以用草筋石灰砂浆为宜。如用红泥砂浆，不应过满，以使瓦垌不走动为度。

垌面用草筋石灰砂浆包满全垌，并辘实。灰的厚度以15～17mm为宜。垌两边做成企脚，垌脚与瓦片接合处要密实，不入水。垌的上部做成半圆形，并用木尺滚辘压实。

b.拨脚瓦。垌应藏草筋石灰砂浆或红泥砂浆（视设计要求定）。瓦垌两侧下半截用草筋石灰砂浆拨至垌的中部，做成斜的收口。拨脚要求平企，与瓦片接合处要密贴，并用铁抹子压实。每隔1.2～1.5m（或全筒上、中、下三度）应有200～300mm长的全面辘垌（视设计要求定），所辘位置每坑一样，连成一字过。

c.瓦脊。辘垌瓦、拨脚瓦的瓦脊施工，每坑应砌上半边斩瓦一片，上方放草筋石灰砂浆垫底，然后拉线铺砌上下两层错缝的对接瓦片（即工字瓦），找平找直后，瓦和垌用草筋灰满铺，以木压尺滚压密实，并用灰匙磨光，要求整条脊平直。

d.白山瓦。盖瓦片的搭接根据设计要求，一般采用盖五留五，山缝瓦片搭入仰瓦和深度每侧宜为瓦宽的四分之一。瓦脊与山墙头以使用灰砂浆座砌为宜，或用砖块压住。檐口部位的山瓦，也要用砖压住。

3、质量标准

以目测检查评定观感质量：

①.瓦片没有砂眼、翘曲、裂缝；瓦片的搭接密贴、平顺，瓦屋面上没有残留灰渣；

②.室观察，瓦屋面没有露光；

③.辘垌瓦瓦垌全条光滑顺直，没有弯曲或高低不平，辘垌大小均匀，没有红泥露出；垌脚没有残留的灰渣；

④.拨脚瓦垌拨脚平企，与瓦片接合处要密贴；间隔设置的全面辘垌，间距符合设计要求，每坑的位置要一样；

⑤.檐口和山墙头挑出的瓦片要排列平齐；

⑥.辘垌瓦、拨脚瓦的相邻两坑瓦片间距误差不超过15mm。

4、施工注意事项

①.铺瓦所用的石灰若是石灰膏，则要添加水泥拌成水泥石灰砂浆，以增加粘结力。

②.辘垌瓦的瓦垌藏灰如用红泥砂浆，则不应过满，水泥砂浆不得露出垌外。

六、屋面细部结构

6.1卷材防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应增加卷材附加层。

6.2天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求：

1、沟附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺，空铺的宽度不应小于20㎜。

2、卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部，卷材收头应用水泥钉固定，并用密封材料封严。

3、在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处，应留凹槽，并用密封材料嵌填严密。

6.3 檐口的防水构造应符合下列要求：

1、铺贴檐口800㎜围的卷材应采取满粘法。

2、卷材收头应压入凹槽，固定牢固，并用密封材料封严。

3、檐口下端应抹出鹰嘴与滴水槽。

6.4 女儿墙泛水的构造应符合下列要求：

1、铺贴防水处的卷材应采取满粘法。

2、砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下，压顶应做防水处理；也可压入砖墙凹槽固定密封，凹槽距屋顶找平层部应小于250㎜，凹槽上部的墙体应做防水处理。

3、混凝土墙上的卷材收头应可靠钉压，并用密封材料封严。

6.5 水落口的防水构造应符合下列要求：

1、水落口杯上口的标高应设置在沟底的最底处。

2、防水层贴入水落口杯不应小于50㎜。

3、水落口周围直径500㎜围的坡度不应小于5%，并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2㎜。

4、水落口杯与基层接触处应留宽20㎜，深20㎜，并嵌填密封材料。

6.6 变形缝的防水构造应符合下列要求：

1、变形缝的反水高度不应小于250㎜。

2、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部。

3、变形缝应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖。

4、变形缝顶部应加扣预制混凝土盖板（详见附图做法）

6.7 伸处屋面管道的防水构造应符合下列要求：（详见附图做法）

1、管道根部直径500㎜围，找平层应抹出高度不小于30㎜的圆台。

2、管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间，应预留20㎜×20㎜的凹槽，并用密封材料嵌填严密。

3、管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于300㎜。

4、管道上防水层收头出应用金属箍紧固，并用密封材料封严。

七、安全技术措施

1、施工前应进行安全技术交底工作，施工操作过程符合安全技术规定；

2、高空作业，四周的外脚手架应高处屋面，钢井架出入口、洞、坑、沟、电梯门口等危险处要设盖板，围栏安全网；

3、严禁向四周抛杂物落地，以防伤人；

4、无楼梯上屋面者，应在外脚手架搭设斜桥，禁止爬脚手架上；

5、患有皮肤病、支气管炎病、结核病、眼病以与对沥青、橡胶刺激过敏的人员，不得参加操作；

6、按有关规定配给劳保用品并合理使用，操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行作业，应将裤脚袖口扎紧，接触有毒材料需戴口罩和加强通风；

7、操作时应注意风向，防止下风操作人员中毒、受伤、熬制玛蹄脂和配制冷底子油时，应注意控制沥青锅的容量和加热温度，防止烫伤；

8、防水卷材和粘结挤多数属易燃品，在存放的仓库以与施工现场都要严禁烟火，如需明火，必须有防火措施；

9、运输线路应畅通，各项运输设施应牢固可靠，屋面空调与檐上应有安全措施；

10、高空作业操作人员不得过分集中，必要时应系安全带；

11、屋面施工时，不允许穿带钉子鞋的人员进入。

八、方案附图