XX工程技术交底书

| 技术交底记录 |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | X |  | 交底日期 |  | X |  |
| 施工单位 | X |  | 分项工程名称 |  | 存梁台座、提梁机道路 |  |
| 交底内容 | 钢筋工程 |  |  |  |  |  |
| 技术交底内容： 一、钢筋堆放、标示 1、当钢筋进场，钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，卸料存放时必须分类、整齐堆放，并设立识别标志，堆放钢筋时底部应铺设垫木确保钢筋与地面隔绝，且垫木高度不应小于20cm。 2、钢筋进场卸货时，应严格按照起重吊装的有关要求进行吊装，严禁野蛮施工造成钢筋端头变形或其它局部变形。 3、堆放的钢筋务必要用塑料薄膜进行整体覆盖。 二、钢筋加工与绑扎 1、钢筋下料与制作尺寸应严格按照项目经理部签字下发的施工图纸要求进行，未经项目经理部技术人员同意，不得随意更改型号、尺寸，浪费钢筋。钢筋下料和成型尺寸必须正确，以确保钢筋绑扎后质量符合要求。存梁台座钢筋型号主要是φ8、φ12、φ16三种型号钢筋，但是钢筋半成品类型多. 2、钢筋调直 （1）调直工艺：将整捆盘条吊装至自制的卷盘上，钢筋的外露端拉出，通过调直切断机调直并定尺切断。 （2）注意事项：调直后钢筋外表不得有裂纹、擦伤、缩颈及重皮现象；调直后的钢筋分类堆放整齐，不得出现弯折现象，并作好标识。 3、钢筋切断 钢筋切断前应核对下料钢筋的品种规格、数量、尺寸，并计算下料长度；在钢筋下料模具上进行下料；下料时先下长料，后下短料。 钢筋下料时应根据梁体钢筋编号和供料尺寸的长短，统筹安排减少钢筋的损耗。项目下发图纸中未考虑钢筋弯曲时伸长量，实际施工中需考虑该部分长度后下料。 （1）切断工艺：采用调直切断机、切断机下料。切断机一侧安装有固定料架，台架上固定通长槽钢，槽口内加活动横挡板作为定尺工具，控制下料长度。 （2）注意事项：下料前须检查定尺工具精确程度；钢筋不得有马蹄形切口、重皮、油污或弯起现象，钢筋切割后出现马蹄形切口时须立即更换刀片；下好料的钢筋分类堆放整齐并标识清楚。 （3）一次成型根数可参照下表切断每次根数 钢筋直径; 10; 12; 14-16; 18-20; 22-40. 每次切断根数; 7; 5; 3; 2; 1. 4、钢筋弯曲 采用钢筋弯曲机弯制成型，在工作平台上按1:1比例放大样，根据大样图控制成型质量；针对梁体钢筋需弯制弧线，对钢筋弯曲机进行改装，按弯制尺寸和弧度定制一套弯制工装。钢筋的弯制和末端的弯钩要求: ①所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩，弯钩的弯曲直径不得小于2.5d，钩端应留有不小于3d的直线段。 ②受拉热轧带肋（月牙肋、等高肋）钢筋的末端，应采用直角形弯钩，钩端的直线长度不应小于3d，直钩的弯曲直径不得小于5d。 ③弯起钢筋应弯成平滑的曲线，其曲率半径不宜小于钢筋直径的10倍（光圆钢筋）或12倍（带肋钢筋）。 目前项目下发图纸中弯曲长度均满足要求，施工时严格执行。严禁出现电焊烧断钢筋或火烤后弯曲钢筋。 # 5、半成品堆放 半成品钢筋堆放采取分区堆放，不同规格、型号钢筋应悬挂钢筋标识牌，钢筋堆放区应制作（20×20）cm水泥条或木方用来存放制作完成的钢筋。存放钢筋离地面高度不应小于20cm。钢筋制作完成，质检人员应对钢筋进行专检。 6、钢筋安装 钢筋绑扎前应在浇筑好的混凝土垫层或地坪上进行定位放线，将存梁台座轮廓及立柱位置，准确放出，如有必要可以将底层钢筋位置全部放出。 （1）钢筋绑扎 梁体钢筋绑扎在混凝土垫层或地坪上进行，绑扎前应认真核对存梁台座类型，然后将弯制成型的钢筋搬运到绑扎位置，并认真检查其钢筋制作成品的规格、数量正确、齐全之后进行绑扎。 （2）施工步骤 - 钢筋绑扎分为三步进行，先绑扎台座底板钢筋（先纵向后横向），然后绑扎横系梁钢筋，最后进行立柱钢筋绑扎。 （3）注意事项： ①钢筋骨架的底板钢筋与横系梁钢筋交点处应全部绑扎，底板双向主筋交点应全部绑扎。其它钢筋网的交点，可采用梅花点交错扎结。 ②钢筋保护层厚度不低于35mm，垫块数量不少于4个/㎡，强度不低于台座强度。 ③绑扎垫块和钢筋的扎丝头不得伸入保护层内。 三、质量标准 # 1、钢筋加工质量要求 钢筋加工前应对钢筋的规格、型号、数量进行核对，加工好的半成品钢筋应分区堆放悬挂标识牌。钢筋加工后，表面应无削弱钢筋截面的伤痕。钢筋制作质量要求见下表： 表1 钢筋制作质量标准 序 号; 项目名称; 质量标准（mm）. 1; 受力钢筋; ±10mm. 2; 箍筋内净尺寸; ±3mm. 3; 弯起钢筋的弯折位置; 20mm. 4; 主筋横向位置; 5mm. 5; 定位筋; ±2mm. 6; 钢筋调直; 不得有裂纹、擦伤、缩颈及重皮现象. 7; 钢筋绞丝; 套筒连接后两边各留两丝. # 2、钢筋绑扎安装质量要求 绑扎和焊接的钢筋骨（网）架，在运输、安装和浇筑混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象，并符合下列规定： ①钢筋绑扎按逐点改变绕丝方向（即八字形）交错扎结牢固。交叉点用扎丝绑扎结实，不得有松扣、漏绑。 ②扎丝应沿同一方向向里弯，不得伸向保护层内。 ③箍筋的末端应向内弯曲；箍筋转角与钢筋的交接点均应绑扎牢固； ④在浇筑混凝土前，应对已安装好的钢筋、预埋件（钢板、锚固钢筋等）以及钢筋的混凝土保护层垫块进行检查。垫块应互相错开，分散布置，每平方米不少于4个，垫块双向间距为60～80cm，并不得横贯保护层的全部截面，当发现不符合相关要求时，及时纠正。 钢筋绑扎的质量标准见下表： 表2 钢筋绑扎质量标准表 序号; 检查项目; 质量指标. 1; 受力钢筋、横向水钢筋间距及位置偏差; ±10mm. 2; 箍筋间距及位置偏差; ±20mm. 3; 弯起钢筋位置; ±20mm. 4; 混凝土保护层厚度与设计偏差; ±5mm. 5; 抽查结构中至少3种编号钢筋数量; 符合设计数量. 6; 预埋件位置; ±5. 7; 垫块分布及固定情况; 垫块双向间距为60～80cm，固定良好. 钢筋绑扎过程中，必须严格控制钢筋搭接长度，当图纸无规定时，必须符合下表要求： 表3 钢筋绑扎接头的最小搭接长度表 钢筋类型; 受拉区; 受压区. ＜C30; ≥C30; ＜C30; ≥C30. HPB300; 35d; 30d; 25; 20d. 螺纹钢; HRB335; 45d; 35d; 35d; 25d. HRB400; 55d; 50d; 40d; 30d. 钢筋焊接过程中，必须严格控制钢筋搭接长度，当图纸无规定时，必须符合下表要求： 表4 钢筋绑扎接头的最小搭接长度表 序号; 接头类型; 钢筋类型; 焊接长度. 1; 双面焊缝搭接焊; HPB300; ≥4d. HRB335; ≥5d. HRB400. 2; 单面焊缝搭接焊; HPB300; ≥8d. HRB335; ≥10d. HRB400. 焊条质量应符合国家现场标准有关规定，焊条型号按下表执行： 表5 钢筋电弧焊焊条型号表 钢筋类型; 焊条型号. HPB300; E4303. HRB335; E4303. HRB400; E5003. 四、施工安全注意事项 (1)设专职安全员管安全，设置安全标志，在各操作工位、设备周围配备、架立安全标志牌； (2)施工现场的布置符合防火、防雷电等安全规定，钢筋制作车间内材料堆码要整齐，设立安全通道并保持畅通。 (3)电缆线路采用“三相五线”接线方式，要做到一机一闸制，用电设备和用电线路必须绝缘良好，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定； (4)配电盘、配电柜要安装漏电保护装置。各类电气开关和设备的金属外壳，均要设接地或接零保护；配电箱要能防水、防火、防雨箱内不得存放杂物并应设门加锁，专人管理； (5)各种机械操作人员必须持有操作合格证，不准操作人员与操作证不相符的机械；不准将机械设备交给无操作证的人员操作； (6)所有施工人员必须佩戴安全帽，焊工操作时要佩戴好防护镜，雨天不得在露天环境进行焊接作业； (7)搬运钢筋要注意附近有障碍物、电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 (8)起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1米以下才准靠近，就位支撑好方可摘钩。 (8)钢筋废料应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋加工棚照明灯必须加网罩。 (9)高空作业时，不得将钢筋集中堆放在模板上，也不要把工具、钢筋随意放在架子上，以免滑下伤人。 (10)在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。 (11)夜间施工时，现场必须有符合操作要求的照明设备。 五、其它事宜 此交底中遗漏未交到的事宜，均按有关技术指南以及工程质量验收标准执行。 |
| 审核人 |  |  |  | 交底人 |  |  |
| 接受交底人： |  |  |  |  |  |  |